电容的种类及选用

名称：聚酯（涤纶），涤纶电容器，又称聚酯薄膜电容器
电容（CL） 符号：
电容量：40p--4u
额定电压：63--630V
主要特点：小体积，大容量，耐热耐湿，稳定性差
应用：对稳定性和损耗要求不高的低频电路

名称：聚苯乙烯
电容（CB） 符号： 电容量：10p--1u
额定电压：100V--30KV
主要特点：稳定，低损耗，体积较大
应用：对稳定性和损耗要求较高的电路

名称：聚丙烯
电容（CBB） 符号：
电容量：1000p--10u
额定电压：63--2000V
主要特点：性能与聚苯相似但体积小，稳定性略差

应用：代替大部分聚苯或云母电容，用于要求较高的电路

名称：云母
电容（CY） 符号：
电容量：10p--0。1u
额定电压：100V--7kV
主要特点：高稳定性，高可靠性，温度系数小
应用：高频振荡，脉冲等要求较高的电路

名称：高频瓷介
电容（CC） 符号：
电容量：1--6800p 额定电压：63--500V

主要特点：高频损耗小，稳定性好

应用：高频电路

名称：低频瓷介
电容（CT） 符号：
电容量：10p--4。7u
额定电压：50V--100V
主要特点：体积小，价廉，损耗大，稳定性差
应用：要求不高的低频电路

名称：玻璃釉
电容（CI） 符号：
电容量：10p--0。1u
额定电压：63--400V
主要特点：稳定性较好，损耗小，耐高温（200度）
应用：脉冲、耦合、旁路等电路

名称：铝电解
电容(CD) 符号：
电容量：0。47--10000u
额定电压：6。3--450V
主要特点：体积小，容量大，损耗大，漏电大
应用：电源滤波，低频耦合，去耦，旁路等

名称：但电解电容（CA）铌电解电容（CN） 符号：
电容量：0。1--1000u 额定电压：6。3--125V
主要特点：损耗、漏电小于铝电解电容
应用：在要求高的电路中代替铝电解电容

名称：空气介质可变电容器

可变电容量：100--1500p
主要特点：损耗小，效率高；可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
应用：电子仪器，广播电视设备等

名称：薄膜介质可变电容
可变电容量：15--550p
主要特点：体积小，重量轻；损耗比空气介质的大
应用：通讯，广播接收机等

名称：薄膜介质微调
可变电容量：1--29p
主要特点：损耗较大，体积小
应用：收录机，电子仪器等电路作电路补偿

名称：陶瓷介质微调
可变电容量：0。3--22p
主要特点：损耗较小，体积较小
应用：精密调谐的高频振荡回路

1.独石电容就是陶瓷电容.
2.陶瓷电容按使用的电介质分类（温度系数及容量／体积比相矛盾），也有温度系数极高的NPO类型的电容，只是容量受体积限制
3.钽电容适用的频段范围大于铝电解电容，并非仅仅是可靠性高的问题，在相当多的高档产品中因为体积的限制选用容积／体积比更高的钽电容。
4.在高频（谐振，滤波等）电路中要考虑所用电容的Q值越高越好，这只要考虑电容的等效模型（加上串连电阻及电感的影响）即可清楚。
5.在需要过再流焊的电路中一定要选用温度系数小的电容，否者在高温下电容的特性会发生不可恢复的变化，这是很重要的教训
6.在高速数字电路中一般用的是贴片陶瓷电容及钽电容，用多少，怎么组合都是很讲究的，需要考虑电容的等效模型...