中高压标准型电解电容器

■主要特点：体积小，耐高温，广泛用于充电器、电源供应器、DVD影碟机、机顶盒及各种开关电源中。

■主要性能：

| 工作温度范围 | -25℃～+105℃ |
| --- | --- |
| 标称电容量允许偏差 | -20%～+20% |
| 漏电流I | I≤0.03 CRUR(uA) (2min读数) |
| 损耗角tanδ | tanδ≤0.15 （20℃ 100Hz） |
| 浪涌电压 | Us=1.15UR (UR≤315V) |
|  | Us=1.15UR (UR＞315V) |
| 高温储存（105℃ 96H） | 容量变化率不超过10% |
|  | 漏电流不超过原规定值的2倍 |
|  | 损耗角不超过原规定值的1.2倍 |
| 高温负荷（105℃ 1000H） | 试验结束并恢复16小时后满足： |
|  | 1.容量变化率不超过20% |
|  | 2.漏电流不超过原规定值 |
|  | 3.损耗角不超过原规定值的2倍 |
|  | 4.外观无可见损伤，标志清晰 |
| 其它 | 参见标准GB/T2693、GB/T5993 |

■外形尺寸：

| D | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 12 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 21 | 25 | 25 | 27 | 32 | 27 | 32 | 36 | 27 | 31 | 33 | 45 |
| F | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
| d | 0.5 | 0.6 | 0.8 |

单位（MM）±0.5MM

标称电容量、额定电压、额定纹波电流与外形尺寸对照表：

| UR CR(UF) | 200V | 250V | 400V | 450V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D*L mm | I～ mA | D*L mm | I～ mA | D*L mm | I～ mA | D*L mm | I～ mA |
| 1.5 |  |  |  |  | 8*12 | 18 | 8*12 |  |
| 2.2 |  |  | 8*12 | 24 | 8*12 | 24 | 10*13 |  |
| 3.3 | 8*12 | 35 | 8*12 | 36 | 10*13 | 35 | 10*13 |  |
| 4.7 | 8*12 | 40 | 8*14 | 35 | 10*13 | 40 | 10*15 |  |
| 5.6 | 8*14 | 47 | 8*14 | 45 | 10*13 | 45 | 10*15 |  |
| 6.8 | 8*14 | 58 | 10*13 | 60 | 10*15 | 52 | 10*17 |  |
| 8.2 | 10*13 | 60 | 10*13 | 72 | 10*15 | 68 | 10*17 |  |
| 10 | 10*13 | 70 | 10*15 | 80 | 10*17 | 65 | 13*21 |  |
| 15 | 10*15 | 98 | 10*17 | 95 | 12*21* | 80 | 13*25 |  |
| 22 | 10*17 | 125 | 10*20 | 110 | 13*21 | 120 | 13*25 |  |
| 33 | 10*20 | 165 | 12*21 | 150 | 13*25 | 150 | 16*27 |  |
| 47 | 13*21 | 210 | 13*21 | 180 | 18*25 | 180 | 22*27 |  |
| 68 | 16*25 | 260 | 16*27 | 270 | 18*27 | 220 | 22*31 |  |
| 82 | 16*25 | 290 | 16*27 | 300 | 18*32 | 260 |  |  |
| 100 | 16*27 | 330 | 16*32 | 350 | 18*36 | 295 |  |  |
| 120 | 16*27 | 365 | 16*32 | 400 | 22*33 | 320 |  |  |
| 150 | 16*31 | 390 | 18*32 | 480 | 22*45 | 360 |  |  |
| 220 | 18*25 | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 22*33 | 610 |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 22*36 | 1200 |  |  |  |  |  |  |

注：1、I～：额定纹波电流，100Hz, 105℃

2、注：可依需求制作特殊规格（SPECIAL SIZE OR ITEMS ON REQUEST）