BC 346 A凡立水（Varnish）

BC-346-A凡立水,温度烤到135读2小时可能不会干. 
产品说明 
电气产品与电子零件各类型线圈、马达、电机、变压器、电枢等 
1. 依产品特性决定所需要稀释的浓度. 
2. 将欲处理之产品预热到105℃. 
3. 冷却至65℃至75℃. 
4. 浸没于凡立水中,15-30分钟至气泡消失为止. 
5. 将产品滴干15~30分钟.(为使其拥有更强的结合力,滴干时间愈短愈好) 
6. 至于烤箱烘烤,以下为建议的烘烤温度及时间.(依产品不同做适当调整) 
*2.5-5小时 @ 135℃ *1.5-4小时 @148℃ 
*1-2小时 @ 162℃ 
*烘烤时间为产品达到烘烤温度后完全硬化所需之时间. 
-----------------------------------------------------