铁硅铝,铁镍钼,铁镍磁环规格参数对照表

| 铁硅铝,铁镍钼,铁镍磁环规格参数对照表 |
| --- |
| 若有不明之处,请来电咨询各担当人员,或电话详谈(MOB：13005768106）,谢谢! |
| 铁镍钼磁粉芯主要技术指标及型号对照表 |
| Magnetic Inc. | ARNOLD | DONGBU | CSC | 磁导率 | 电感系数 | 外径O.D. | 内径I.D. | 高度Ht |
| P/N No. | P/N No. | P/N No. | P/N No. | Perm | Al (uH) | (英寸/mm) | (英寸/mm) | (英寸/mm) |
| 55140-A2 | A-479026-8 | M014-026A | CM035125 | 125 | 26 | 0.140/3.56 | 0.070/1.78 | 0.060/1.52 |
| 55139-A2 | A-480031-8 | M014-031A | CM035147 | 147 | 31 | 0.140/3.56 | 0.070/1.78 | 0.060/1.52 |
| 55138-A2 | A-481033-8 | M014-033A | CM035160 | 160 | 33 | 0.140/3.56 | 0.070/1.78 | 0.060/1.52 |
| 55134-A2 | A-482036-8 |  | CM035173 | 173 | 36 | 0.140/3.56 | 0.070/1.78 | 0.060/1.52 |
| 55150-A2 | A-470035-8 | M015-035A | CM039125 | 125 | 35 | 0.155/3.94 | 0.087/2.21 | 0.100/2.54 |
| 55149-A2 | A-471041-8 | M015-041A | CM039147 | 147 | 41 | 0.155/3.94 | 0.087/2.21 | 0.100/2.54 |
| 55148-A2 | A-472045-8 | M015-045A | CM039160 | 160 | 45 | 0.155/3.94 | 0.087/2.21 | 0.100/2.54 |
| 55144-A2 | A-473048-8 |  | CM039173 | 173 | 48 | 0.155/3.94 | 0.087/2.21 | 0.100/2.54 |
| 55181-A2 | A-352020-8 | M018-020A | CM046060 | 60 | 20 | 0.183/4.65 | 0.093/2.36 | 0.100/2.54 |
| 55180-A2 | A-353042-8 | M018-042A | CM046125 | 125 | 42 | 0.183/4.65 | 0.093/2.36 | 0.100/2.54 |
| 55179-A2 | A-354049-8 | M018-049A | CM046147 | 147 | 49 | 0.183/4.65 | 0.093/2.36 | 0.100/2.54 |
| 55178-A2 | A-355053-8 | M018-053A | CM046160 | 160 | 53 | 0.183/4.65 | 0.093/2.36 | 0.100/2.54 |
| 55174-A2 | A-356057-8 |  | CM046173 | 173 | 57 | 0.183/4.65 | 0.093/2.36 | 0.100/2.54 |
| 55022-A2 | A-530010-8 | M025-010A | CM063026 | 26 | 10 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 55021-A2 | A-529024-8 | M025-024A | CM063060 | 60 | 24 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 55020-A2 | A-520052-8 | M025-050A | CM063125 | 125 | 52 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 55019-A2 | A-528058-8 | M025-058A | CM063147 | 147 | 58 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 55018-A2 | A-527064-8 | M025-064A | CM063160 | 160 | 64 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 55014-A2 | A-526067-8 |  | CM063173 | 173 | 69 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 55242-A2 | A-675011-8 |  | CM066026 | 26 | 11.2 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 55241-A2 | A-460026-8 |  | CM066060 | 60 | 26 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 55240-A2 | A-331054-8 |  | CM066125 | 125 | 54 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 55239-A2 | A-464064-8 |  | CM066147 | 147 | 64 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 55238-A2 | A-461069-8 |  | CM066160 | 160 | 69 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 55234-A2 | A-465075-8 |  | CM066173 | 173 | 75 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 55272-A2 | A-639021-8 | M026-021A | CM067026 | 26 | 21.4 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.188/4.78 |
| 55271-A2 | A-135050-8 | M026-050A | CM067060 | 60 | 50 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.188/4.78 |
| 55270-A2 | A-134103-8 | M026-103A | CM067125 | 125 | 103 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.188/4.78 |
| 55269-A2 | A-224122-8 | M026-122A | CM067147 | 147 | 122 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.188/4.78 |
| 55264-A2 | A-222144-8 |  | CM067173 | 173 | 144 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.188/4.78 |
| 55412-A2 | A-540014-8 |  | CM068026 | 26 | 14 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 55411-A2 | A-539033-8 |  | CM068060 | 60 | 33 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 55410-A2 | A-538070-8 |  | CM068125 | 125 | 70 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 55409-A2 | A-537081-8 |  | CM068147 | 147 | 81 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 55408-A2 | A-536089-8 |  | CM068160 | 160 | 89 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 55404-A2 | A-535095-8 |  | CM068173 | 173 | 95 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 55032-A2 | A-339011-8 | M031-011A | CM078026 | 26 | 11 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 55031-A2 | A-138025-8 | M031-025A | CM078060 | 60 | 25 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 55030-A2 | A-137052-8 | M031-052A | CM078125 | 125 | 52 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 55029-A2 | A-225062-8 | M031-062A | CM078147 | 147 | 62 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 55028-A2 | A-338066-8 | M031-066A | CM078160 | 160 | 66 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 55024-A2 | A-223073-8 |  | CM078173 | 173 | 73 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 55282-A2 | A-501011-8 | M038-011A | CM096026 | 26 | 11 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 55281-A2 | A-500025-8 | M038-025A | CM096060 | 60 | 25 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 55280-A2 | A-250053-8 | M038-053A | CM096125 | 125 | 53 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 55279-A2 | A-499063-8 | M038-063A | CM096147 | 147 | 63 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 55278-A2 | A-498068-8 | M038-068A | CM096160 | 160 | 68 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 55274-A2 | A-497074-8 |  | CM096173 | 173 | 74 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 55292-A2 | A-248014-8 |  | CM097026 | 26 | 14 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 55291-A2 | A-247032-8 |  | CM097060 | 60 | 32 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 55290-A2 | A-246066-8 |  | CM097125 | 125 | 66 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 55289-A2 | A-245078-8 |  | CM097147 | 147 | 78 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 55288-A2 | A-240084-8 |  | CM097160 | 160 | 84 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 55284-A2 | A-42440928 |  | CM097173 | 173 | 92 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 55042-A2 | A-341014-2 | M040-014A | CM102026 | 26 | 14 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 55041-A2 | A-307032-2 | M040-032A | CM102060 | 60 | 32 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 55040-A2 | A-292066-2 | M040-066A | CM102125 | 125 | 66 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 55039-A2 | A-239078-2 | M040-078A | CM102147 | 147 | 78 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 55038-A2 | A-308084-2 | M040-084A | CM102160 | 160 | 84 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 55034-A2 | A-238092-2 |  | CM102173 | 173 | 92 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 55037-A2 | A-309105-2 |  | CM102200 | 200 | 105 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 55132-A2 | A-256011-2 | M044-011A | CM112026 | 26 | 11 | 0.440/11.18 | 0.250/6.35 | 0.156/3.96 |
| 55131-A2 | A-255026-2 | M044-026A | CM112060 | 60 | 26 | 0.440/11.18 | 0.250/6.35 | 0.156/3.96 |
| 55130-A2 | A-253053-2 | M044-053A | CM112125 | 125 | 53 | 0.440/11.18 | 0.250/6.35 | 0.156/3.96 |
| 55129-A2 | A-252063-2 | M044-063A | CM112147 | 147 | 63 | 0.440/11.18 | 0.250/6.35 | 0.156/3.96 |
| 55124-A2 | A-251074-2 |  | CM112173 | 173 | 74 | 0.440/11.18 | 0.250/6.35 | 0.156/3.96 |
| 55052-A2 | A-052012-2 | M050-012A | CM127026 | 26 | 12 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 55051-A2 | A-051027-2 | M050-027A | CM127060 | 60 | 27 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 55050-A2 | A-050056-2 |  | CM127125 | 125 | 56 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 55049-A2 | A-143067-2 |  | CM127147 | 147 | 67 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 55048-A2 | A-301072-2 |  | CM127160 | 160 | 72 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 55044-A2 | A-172079-2 |  | CM127173 | 173 | 79 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 55122-A2 | A-267015-2 |  | CM166026 | 26 | 15 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 55121-A2 | A-266036-2 |  | CM166060 | 60 | 36 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 55120-A2 | A-281072-2 |  | CM166125 | 125 | 72 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 55119-A2 | A-264088-2 |  | CM166147 | 147 | 88 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 55118-A2 | A-285092-2 |  | CM166160 | 160 | 92 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 55114-A2 | A-263104-2 |  | CM166173 | 173 | 104 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 55382-A2 | A-188019-2 | M068-019A | CM172026 | 26 | 19 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 55381-A2 | A-189043-2 | M068-043A | CM172060 | 60 | 43 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 55380-A2 | A-190089-2 | M068-089A | CM172125 | 125 | 89 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 55379-A2 | A-193105-2 | M068-105A | CM172147 | 147 | 105 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 55378-A2 | A-559114-2 | M068-114A | CM172160 | 160 | 114 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 55374-A2 | A-194123-2 |  | CM172173 | 173 | 123 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 55208-A2 | A-511014-2 | M080-014A | CM203026 | 26 | 14 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 55848-A2 | A-848032-2 | M080-032A | CM203060 | 60 | 32 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 55206-A2 | A-206068-2 | M080-068A | CM203125 | 125 | 68 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 55205-A2 | A-144081-2 | M080-081A | CM203147 | 147 | 81 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 55204-A2 | A-271087-2 | M080-087A | CM203160 | 160 | 87 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 55200-A2 | A-173096-2 |  | CM203173 | 173 | 96 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 55312-A2 | A-060019-2 | M090-019A | CM229026 | 26 | 19 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 55059-A2 | A-059043-2 | M090-043A | CM229060 | 60 | 43 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 55310-A2 | A-310090-2 | M090-090A | CM229125 | 125 | 90 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 55309-A2 | A-147106-2 | M090-106A | CM229147 | 147 | 106 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 55308-A2 | A-300115-2 | M090-115A | CM229160 | 160 | 115 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 55304-A2 | A-174124-2 |  | CM229173 | 173 | 124 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 55352-A2 | A-440022-2 | M092-022A | CM234026 | 26 | 22 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 55351-A2 | A-441051-2 | M092-051A | CM234060 | 60 | 51 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 55350-A2 | A-442105-2 | M092-105A | CM234125 | 125 | 105 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 55349-A2 | A-443124-2 | M092-124A | CM234147 | 147 | 124 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 55348-A2 | A-444135-2 | M092-135A | CM234160 | 160 | 135 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 55344-A2 | A-445146-2 |  | CM234173 | 173 | 146 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 55932-A2 | A-066032-2 | M106-032A | CM270026 | 26 | 32 | 1.060/26.92 | 0.580/14.73 | 0.440/11.18 |
| 55894-A2 | A-894075-2 | M106-075A | CM270060 | 60 | 75 | 1.060/26.92 | 0.580/14.73 | 0.440/11.18 |
| 55930-A2 | A-930157-2 | M106-157A | CM270125 | 125 | 157 | 1.060/26.92 | 0.580/14.73 | 0.440/11.18 |
| 55929-A2 | A-145185-2 | M106-184A | CM270147 | 147 | 185 | 1.060/26.92 | 0.580/14.73 | 0.440/11.18 |
| 55924-A2 | A-175217-2 |  | CM270173 | 173 | 217 | 1.060/26.92 | 0.580/14.73 | 0.440/11.18 |
| 55550-A2 | A-298028-2 | M130-028A | CM330026 | 26 | 28 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 55071-A2 | A-291061-2 | M130-061A | CM330060 | 60 | 61 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 55548-A2 | A-548127-2 | M130-127A | CM330125 | 125 | 127 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 55547-A2 | A-148150-2 | M130-150A | CM330147 | 147 | 150 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 55546-A2 | A-303163-2 | M130-163A | CM330160 | 160 | 163 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 55542-A2 | A-176176-2 |  | CM330173 | 173 | 176 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 55587-A2 | A-346016-2 | M135-016A | CM343026 | 26 | 16 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 55586-A2 | A-345038-2 | M135-038A | CM343060 | 60 | 38 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 55585-A2 | A-585079-2 | M135-079A | CM343125 | 125 | 79 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 55584-A2 | A-149093-2 |  | CM343173 | 147 | 93 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 55583-A2 | A-304101-2 |  | CM343160 | 160 | 101 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 55579-A2 | A-177109-2 |  | CM343173 | 173 | 109 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 55326-A2 | A-078024-2 | M141-024A | CM358026 | 26 | 24 | 1.410/35.81 | 0.880/22.35 | 0.412/10.46 |
| 55076-A2 | A-076056-2 | M141-056A | CM358060 | 60 | 56 | 1.410/35.81 | 0.880/22.35 | 0.412/10.46 |
| 55324-A2 | A-324117-2 | M141-117A | CM358125 | 125 | 117 | 1.410/35.81 | 0.880/22.35 | 0.412/10.46 |
| 55323-A2 | A-150138-2 | M141-138A | CM358147 | 147 | 138 | 1.410/35.81 | 0.880/22.35 | 0.412/10.46 |
| 55322-A2 | A-305150-2 | M141-150A | CM358160 | 160 | 150 | 1.410/35.81 | 0.880/22.35 | 0.412/10.46 |
| 55318-A2 | A-178162-2 |  | CM358173 | 173 | 162 | 1.410/35.81 | 0.880/22.35 | 0.412/10.46 |
| 55256-A2 | A-085035-2 | M157-035A | CM400026 | 26 | 35 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 55083-A2 | A-083081-2 | M157-081A | CM400060 | 60 | 81 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 55254-A2 | A-254168-2 | M157-168A | CM400125 | 125 | 168 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 55253-A2 | A-151198-2 | M157-198A | CM400147 | 147 | 198 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 55252-A2 | A-306215-2 | M157-215A | CM400160 | 160 | 215 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 55248-A2 | A-179233-2 |  | CM400173 | 173 | 233 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 55440-A2 | A-085035-2 | M184-059A | CM467026 | 26 | 59 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 55439-A2 | A-083081-2 | M184-135A | CM467060 | 60 | 135 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 55438-A2 | A-254168-2 | M184-218A | CM467125 | 125 | 281 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 55437-A2 | A-151198-2 | M184-330A | CM467147 | 147 | 330 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 55436-A2 | A-306215-2 | M184-369A | CM467160 | 160 | 360 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 55432-A2 | A-179233-2 |  | CM467173 | 173 | 390 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 55091-A2 | A-091037-2 | M184-037A | CM508026 | 26 | 37 | 1.840/46.74 | 1.130/28.70 | 0.600/15.24 |
| 55090-A2 | A-090086-2 | M184-086A | CM508060 | 60 | 86 | 1.840/46.74 | 1.130/28.70 | 0.600/15.24 |
| 55089-A2 | A-089178-2 | M184-178A | CM508125 | 125 | 178 | 1.840/46.74 | 1.130/28.70 | 0.600/15.24 |
| 55088-A2 | A-153210-2 | M184-210A | CM508147 | 147 | 210 | 1.840/46.74 | 1.130/28.70 | 0.600/15.24 |
| 55087-A2 | A-326228-2 | M184-228A | CM508160 | 160 | 228 | 1.840/46.74 | 1.130/28.70 | 0.600/15.24 |
| 55082-A2 | A-195246-2 |  | CM508173 | 173 | 246 | 1.840/46.74 | 1.130/28.70 | 0.600/15.24 |
| 55717-A2 | A-348032-2 | M200-032A | CM572026 | 26 | 32 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 55716-A2 | A-106073-2 | M200-073A | CM572060 | 60 | 73 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 55715-A2 | A-715152-2 | M200-152A | CM572125 | 125 | 152 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 55714-A2 | A-154179-2 | M200-179A | CM572147 | 147 | 179 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 55713-A2 | A-327195-2 | M200-195A | CM572160 | 160 | 195 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 55709-A2 | A-181210-2 |  | CM572173 | 173 | 210 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 55111-A2 | A-094033-2 | M225-033A | CM777026 | 26 | 33 | 2.250/57.15 | 1.400/35.56 | 0.550/13.97 |
| 55110-A2 | A-488075-2 | M225-075A | CM777060 | 60 | 75 | 2.250/57.15 | 1.400/35.56 | 0.550/13.97 |
| 55109-A2 | A-109156-2 | M225-156A | CM777125 | 125 | 156 | 2.250/57.15 | 1.400/35.56 | 0.550/13.97 |
| 若有不明之处,请来电咨询各担当人员,或电话与值班经理详谈(MOB：13005768106）,谢谢! |
| 铁镍磁粉芯主要技术指标及型号对照表 |
| Magnetic Inc. | ARNOLD | DONGBU | CSC | 磁导率 | 电感系数 | 外径O.D. | 内径I.D. | 高度Ht |
| P/N No. | P/N No. | P/N No. | P/N No. | Perm | Al (uH) | (英寸/mm) | (英寸/mm) | (英寸/mm) |
| 58140-A2 | HF-014125-8 | H014-026A | CH035125 | 125 | 26 | 0.140/3.56 | 0.070/1.78 | 0.060/1.52 |
| 58139-A2 | HF-014147-8 | H014-031A | CH035147 | 147 | 31 | 0.140/3.56 | 0.070/1.78 | 0.060/1.52 |
| 58138-A2 | HF-014160-8 |  | CH035160 | 160 | 33 | 0.140/3.56 | 0.070/1.78 | 0.060/1.52 |
| 58150-A2 | HF-015125-8 |  | CH039125 | 125 | 35 | 0.155/3.94 | 0.087/2.21 | 0.100/2.54 |
| 58149-A2 | HF-015147-8 |  | CH039147 | 147 | 41 | 0.155/3.94 | 0.087/2.21 | 0.100/2.54 |
| 58148-A2 | HF-015160-8 |  | CH039160 | 160 | 45 | 0.155/3.94 | 0.087/2.21 | 0.100/2.54 |
| 58181-A2 | HF-018060-8 |  | CH046060 | 60 | 20 | 0.183/4.65 | 0.093/2.36 | 0.100/2.54 |
| 58180-A2 | HF-018125-8 |  | CH046125 | 125 | 42 | 0.183/4.65 | 0.093/2.36 | 0.100/2.54 |
| 58179-A2 | HF-018147-8 |  | CH046147 | 147 | 49 | 0.183/4.65 | 0.093/2.36 | 0.100/2.54 |
| 58178-A2 | HF-018160-8 |  | CH046160 | 160 | 53 | 0.183/4.65 | 0.093/2.36 | 0.100/2.54 |
| 58022-A2 | HF-025026-8 | H025-010A | CH063026 | 26 | 10 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 58021-A2 | HF-025060-8 | H025-024A | CH063060 | 60 | 24 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 58020-A2 | HF-025125-8 | H025-050A | CH063125 | 125 | 52 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 58019-A2 | HF-025147-8 | H025-058A | CH063147 | 147 | 58 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 58018-A2 | HF-025160-8 |  | CH063160 | 160 | 64 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 58242-A2 | HF-027026-8 |  | CH066026 | 26 | 11.2 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 58241-A2 | HF-027060-8 |  | CH066060 | 60 | 26 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 58240-A2 | HF-027125-8 |  | CH066125 | 125 | 54 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 58239-A2 | HF-027147-8 |  | CH066147 | 147 | 64 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 58238-A2 | HF-027160-8 |  | CH066160 | 160 | 69 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 58272-A2 | HF-026026-8 | H026-021A | CH067026 | 26 | 21.4 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.188/4.78 |
| 58271-A2 | HF-026060-8 | H026-050A | CH067060 | 60 | 50 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.188/4.78 |
| 58270-A2 | HF-026125-8 | H026-103A | CH067125 | 125 | 103 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.188/4.78 |
| 58269-A2 | HF-026147-8 | H026-122A | CH067147 | 147 | 122 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.188/4.78 |
| 58268-A2 | HF-026160-8 |  | CH067160 | 160 | 132 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.188/4.78 |
| 58412-A2 | HF-028026-8 |  | CH068026 | 26 | 14 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 58411-A2 | HF-028060-8 |  | CH068060 | 60 | 33 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 58410-A2 | HF-028125-8 |  | CH068125 | 125 | 70 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 58409-A2 | HF-028147-8 |  | CH068147 | 147 | 81 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 58408-A2 | HF-028160-8 |  | CH068160 | 160 | 89 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 58032-A2 | HF-031026-8 | H031-011A | CH078026 | 26 | 11 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 58031-A2 | HF-031060-8 | H031-025A | CH078060 | 60 | 25 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 58030-A2 | HF-031125-8 | H031-052A | CH078125 | 125 | 52 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 58029-A2 | HF-031147-8 | H031-062A | CH078147 | 147 | 62 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 58028-A2 | HF-031160-8 |  | CH078160 | 160 | 66 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 58282-A2 | HF-039026-8 | H038-011A | CH096026 | 26 | 11 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 58281-A2 | HF-039060-8 | H038-025A | CH096060 | 60 | 25 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 58580-A2 | HF-039125-8 | H038-053A | CH096125 | 125 | 53 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 58279-A2 | HF-039147-8 | H038-063A | CH096147 | 147 | 63 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 58278-A2 | HF-039160-8 |  | CH096160 | 160 | 68 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 58292-A2 | HF-038026-8 |  | CH097026 | 26 | 14 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 58291-A2 | HF-038060-8 |  | CH097060 | 60 | 32 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 58290-A2 | HF-038125-8 |  | CH097125 | 125 | 66 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 58289-A2 | HF-038147-8 |  | CH097147 | 147 | 78 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 58288-A2 | HF-038160-8 |  | CH097160 | 160 | 84 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 58042-A2 | HF-040026-2 | H040-014A | CH102026 | 26 | 14 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 58041-A2 | HF-040060-2 | H040-032A | CH102060 | 60 | 32 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 58040-A2 | HF-040125-2 | H040-066A | CH102125 | 125 | 66 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 58039-A2 | HF-040147-2 | H040-078A | CH102147 | 147 | 78 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 58038-A2 | HF-040160-2 |  | CH102160 | 160 | 84 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 58132-A2 | HF-044026-2 | H044-011A | CH112026 | 26 | 11 | 0.440/11.18 | 0.250/6.35 | 0.156/3.96 |
| 58131-A2 | HF-044060-2 | H044-026A | CH112060 | 60 | 26 | 0.440/11.18 | 0.250/6.35 | 0.156/3.96 |
| 58130-A2 | HF-044125-2 | H044-053A | CH112125 | 125 | 53 | 0.440/11.18 | 0.250/6.35 | 0.156/3.96 |
| 58129-A2 | HF-044147-2 | H044-063A | CH112147 | 147 | 63 | 0.440/11.18 | 0.250/6.35 | 0.156/3.96 |
| 58128-A2 | HF-044160-2 |  | CH112160 | 160 | 68 | 0.440/11.18 | 0.250/6.35 | 0.156/3.96 |
| 58052-A2 | HF-050026-2 | H050-012A | CH127026 | 26 | 12 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 58051-A2 | HF-050060-2 | H050-027A | CH127060 | 60 | 27 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 58050-A2 | HF-050125-2 | H050-056A | CH127125 | 125 | 56 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 58049-A2 | HF-050147-2 | H050-067A | CH127147 | 147 | 67 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 58048-A2 | HF-050160-2 |  | CH127160 | 160 | 72 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 58122-A2 | HF-065026-2 | H065-015A | CH166026 | 26 | 15 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 58121-A2 | HF-065060-2 | H065-035A | CH166060 | 60 | 36 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 58120-A2 | HF-065125-2 | H065-072A | CH166125 | 125 | 72 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 58119-A2 | HF-065147-2 | H065-088A | CH166147 | 147 | 88 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 58118-A2 | HF-065160-2 |  | CH166160 | 160 | 92 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 58382-A2 | HF-068026-2 | H068-019A | CH172026 | 26 | 19 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 58381-A2 | HF-068060-2 | H068-043A | CH172060 | 60 | 43 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 58380-A2 | HF-068125-2 | H068-089A | CH172125 | 125 | 89 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 58379-A2 | HF-068147-2 | H068-105A | CH172147 | 147 | 109 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 58378-A2 | HF-068160-2 |  | CH172160 | 160 | 114 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 58208-A2 | HF-080026-2 | H080-014A | CH203026 | 26 | 14 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 58848-A2 | HF-080060-2 | H080-032A | CH206060 | 60 | 32 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 58206-A2 | HF-080125-2 | H080-068A | CH203125 | 125 | 68 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 58205-A2 | HF-080147-2 | H080-081A | CH203147 | 147 | 81 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 58204-A2 | HF-080160-2 |  | CH203160 | 160 | 87 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 58312-A2 | HF-090026-2 | H090-019A | CH229026 | 26 | 19 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 58310-A2 | HF-090125-2 | H090-090A | CH229125 | 125 | 90 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 58309-A2 | HF-090147-2 | H090-106A | CH229147 | 147 | 106 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 58308-A2 | HF-090160-2 |  | CH229160 | 160 | 115 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 58352-A2 | HF-092026-2 | H092-022A | CH234026 | 26 | 22 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 58351-A2 | HF-092060-2 | H092-051A | CH234060 | 60 | 51 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 58350-A2 | HF-092125-2 | H092-105A | CH234125 | 125 | 105 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 58349-A2 | HF-092147-2 | H092-142A | CH234147 | 147 | 124 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 58348-A2 | HF-092160-2 |  | CH234160 | 160 | 135 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 58932-A2 | HF-106026-2 | H106-032A | CH270026 | 26 | 32 | 1.060/26.92 | 0.580/14.73 | 0.440/11.18 |
| 58930-A2 | HF-106125-2 | H106-157A | CH270125 | 125 | 157 | 1.060/26.92 | 0.580/14.73 | 0.440/11.18 |
| 58929-A2 | HF-106147-2 | H106-184A | CH270147 | 147 | 185 | 1.060/26.92 | 0.580/14.73 | 0.440/11.18 |
| 58928-A2 | HF-106160-2 |  | CH270160 | 160 | 201 | 1.060/26.92 | 0.580/14.73 | 0.440/11.18 |
| 58550-A2 | HF-130026-2 | H130-028A | CH330026 | 26 | 28 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 58548-A2 | HF-130125-2 | H130-127A | CH330125 | 125 | 127 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 58547-A2 | HF-130147-2 | H130-150A | CH330147 | 147 | 150 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 58546-A2 | HF-130160-2 |  | CH330160 | 160 | 163 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 58587-A2 | HF-135026-2 | H135-016A | CH343026 | 26 | 16 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 58586-A2 | HF-135060-2 | H135-038A | CH343060 | 60 | 38 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 58585-A2 | HF-135125-2 | H135-079A | CH343125 | 125 | 79 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 58584-A2 | HF-135147-2 | H135-093A | CH343147 | 147 | 93 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 58583-A2 | HF-135160-2 |  | CH343160 | 160 | 101 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 58326-A2 | HF-141026-2 | H141-024A | CH358026 | 26 | 24 | 1.410/35.81 | 0.880/22.35 | 0.412/10.46 |
| 58324-A2 | HF-141125-2 | H141-117A | CH358125 | 125 | 117 | 1.410/35.81 | 0.880/22.35 | 0.412/10.46 |
| 58323-A2 | HF-141147-2 | H141-138A | CH358147 | 147 | 138 | 1.410/35.81 | 0.880/22.35 | 0.412/10.46 |
| 58322-A2 | HF-141160-2 |  | CH358160 | 160 | 150 | 1.410/35.81 | 0.880/22.35 | 0.412/10.46 |
| 58256-A2 | HF-157026-2 | H157-035A | CH400026 | 26 | 35 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 58083-A2 | HF-157060-2 | H157-081A | CH400060 | 60 | 81 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 58254-A2 | HF-157125-2 | H157-168A | CH400125 | 125 | 168 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 58253-A2 | HF-157147-2 | H157-198A | CH400147 | 147 | 198 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 58252-A2 | HF-157160-2 |  | CH400160 | 160 | 215 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 58440-A2 | HF-184026-2 | H184-059A | CH467026 | 26 | 59 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 58439-A2 | HF-184060-2 | H184-135A | CH467060 | 60 | 135 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 58438-A2 | HF-184125-2 | H184-281A | CH467125 | 125 | 281 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 58437-A2 | HF-184147-2 | H184-330A | CH467147 | 147 | 330 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 58436-A2 | HF-184160-2 |  | CH467160 | 160 | 360 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 58091-A2 | HF-185026-2 | H184-037A | CH468026 | 26 | 37 | 1.840/46.74 | 1.130/28.70 | 0.600/15.24 |
| 58090-A2 | HF-185060-2 | H184-086A | CH468060 | 60 | 86 | 1.840/46.74 | 1.130/28.70 | 0.600/15.24 |
| 58089-A2 | HF-185125-2 | H184-210A | CH468125 | 125 | 178 | 1.840/46.74 | 1.130/28.70 | 0.600/15.24 |
| 58717-A2 | HF-200026-2 | H200-032A | CH508026 | 26 | 32 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 58716-A2 | HF-200060-2 | H200-073A | CH508060 | 60 | 73 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 58715-A2 | HF-200125-2 | H200-152A | CH508125 | 125 | 152 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 58714-A2 | HF-200147-2 | H200-179A | CH508147 | 147 | 179 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 58713-A2 | HF-200160-2 |  | CH508160 | 160 | 195 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 58111-A2 | HF-225026-2 | H225-033A | CH572026 | 26 | 33 | 2.250/57.15 | 1.400/35.56 | 0.550/13.97 |
| 58110-A2 | HF-225060-2 | H225-075A | CH572060 | 60 | 75 | 2.250/57.15 | 1.400/35.56 | 0.550/13.97 |
| 58109-A2 | HF-225125-2 | H225-156A | CH572125 | 125 | 156 | 2.250/57.15 | 1.400/35.56 | 0.550/13.97 |
|  | HF-225147-2 | H225-185A | CH572147 | 147 | 185 | 2.250/57.15 | 1.400/35.56 | 0.550/13.97 |
|  | HF-225160-2 |  | CH572160 | 160 | 200 | 2.250/57.15 | 1.400/35.56 | 0.550/13.97 |
| 58868-A2 | HF-300026-2 |  | CH777026 | 26 | 30 | 3.063/77.80 | 1.938/49.23 | 0.500/12.7 |
| 58867-A2 | HF-300060-2 |  | CH777060 | 60 | 68 | 3.063/77.80 | 1.938/49.23 | 0.500/12.7 |
| 58866-A2 | HF-300125-2 |  | CH777125 | 125 | 142 | 3.063/77.80 | 1.938/49.23 | 0.500/12.7 |
| 若有不明之处,请来电咨询各担当人员,或电话与值班经理详谈(MOB：13005768106）,谢谢! |
| 铁硅铝磁粉芯主要技术指标及型号对照表 |
| Magnetic Inc. | ARNOLD | DONGBU | CSC | 磁导率 | 电感系数 | 外径O.D. | 内径I.D. | 高度Ht |
| P/N No. | P/N No. | P/N No. | P/N No. | Perm | Al (uH) | (英寸/mm) | (英寸/mm) | (英寸/mm) |
| 77141-A7 | MS-014060-8 | S014-013A | CS035060 | 60 | 13 | 0.140/3.56 | 0.070/1.78 | 0.060/1.52 |
| 77445-A7 | MS-014075-8 | S014-016A | CS035075 | 75 | 16 | 0.140/3.56 | 0.070/1.78 | 0.060/1.52 |
| 77444-A7 | MS-014090-8 | S014-019A | CS035090 | 90 | 19 | 0.140/3.56 | 0.070/1.78 | 0.060/1.52 |
| 77140-A7 | MS-014125-8 | S014-026A | CS035125 | 125 | 26 | 0.140/3.56 | 0.070/1.78 | 0.060/1.52 |
| 77151-AY | MS-015060-8 | S015-017A | CS039060 | 60 | 17 | 0.155/3.94 | 0.087/2.21 | 0.100/2.54 |
| 77155-AY | MS-015075-8 | S015-021A | CS039075 | 75 | 21 | 0.155/3.94 | 0.087/2.21 | 0.100/2.54 |
| 77154-AY | MS-015090-8 | S015-025A | CS039090 | 90 | 25 | 0.155/3.94 | 0.087/2.21 | 0.100/2.54 |
| 77150-AY | MS-015125-8 | S015-035A | CS039125 | 125 | 35 | 0.155/3.94 | 0.087/2.21 | 0.100/2.54 |
| 77181-AY | MS-018060-8 | S018-020A | CS046060 | 60 | 20 | 0.183/4.65 | 0.093/2.36 | 0.100/2.54 |
| 77185-AY | MS-018075-8 | S018-025A | CS046075 | 75 | 25 | 0.183/4.65 | 0.093/2.36 | 0.100/2.54 |
| 77184-AY | MS-018090-8 | S018-030A | CS046090 | 90 | 30 | 0.183/4.65 | 0.093/2.36 | 0.100/2.54 |
| 77180-AY | MS-018125-8 | S018-042A | CS046125 | 125 | 42 | 0.183/4.65 | 0.093/2.36 | 0.100/2.54 |
| 77021-A7 | MS-025060-8 | S025-024A | CS063060 | 60 | 24 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 77825-A7 | MS-025075-8 | S025-030A | CS063075 | 75 | 30 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 77824-A7 | MS-025090-8 | S025-036A | CS063090 | 90 | 36 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 77020-A7 | MS-025125-8 | S025-050A | CS063125 | 125 | 52 | 0.250/6.35 | 0.110/2.79 | 0.110/2.79 |
| 77241-A7 | MS-027060-8 |  | CS066060 | 60 | 26 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 77245-A7 | MS-027075-8 |  | CS066075 | 75 | 32 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 77244-A7 | MS-027090-8 |  | CS066090 | 90 | 39 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 77240-A7 | MS-027125-8 |  | CS066125 | 125 | 54 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.100/2.54 |
| 77271-A7 | MS-026060-8 | S026-050A | CS067060 | 60 | 50 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.188/4.78 |
| 77875-A7 | MS-026075-8 | S026-062A | CS067075 | 75 | 62 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.188/4.78 |
| 77874-A7 | MS-026090-8 | S026-074A | CS067090 | 90 | 74 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.188/4.78 |
| 77270-A7 | MS-026125-8 | S026-103A | CS067125 | 125 | 103 | 0.260/6.60 | 0.105/2.67 | 0.188/4.78 |
| 77411-A7** | MS-028060-8 |  | CS068060 | 60 | 33 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 77415-A7** | MS-028075-8 |  | CS068075 | 75 | 42 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 77414-A7** | MS-028090-8 |  | CS068090 | 90 | 50 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 77410-A7** | MS-028125-8 |  | CS068125 | 125 | 70 | 0.277/7.04 | 0.156/3.96 | 0.200/5.08 |
| 77031-A7 | MS-031060-8 | S031-025A | CS078060 | 60 | 25 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 77835-A7 | MS-031075-8 | S031-031A | CS078075 | 75 | 31 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 77834-A7 | MS-031090-8 | S031-037A | CS078090 | 90 | 37 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 77030-A7 | MS-031125-8 | S031-052A | CS078125 | 125 | 52 | 0.310/7.87 | 0.156/3.96 | 0.125/3.18 |
| 77281-A7 | MS-039060-8 | S038-025A | CS096060 | 60 | 25 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 77885-A7 | MS-039075-8 | S038-032A | CS096075 | 75 | 32 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 77884-A7 | MS-039090-8 | S038-038A | CS096090 | 90 | 38 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 77280-A7 | MS-039125-8 | S038-053A | CS096125 | 125 | 53 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.125/3.18 |
| 77291-A7 | MS-038060-8 |  | CS097060 | 60 | 32 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 77295-A7 | MS-038075-8 |  | CS097075 | 75 | 40 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 77294-A7 | MS-038090-8 |  | CS097090 | 90 | 48 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 77290-A7 | MS-038125-8 |  | CS097125 | 125 | 66 | 0.380/9.65 | 0.188/4.78 | 0.156/3.96 |
| 77041-A7 | MS-040060-2 | S040-032A | CS102060 | 60 | 32 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 77845-A7 | MS-040075-2 | S040-040A | CS102075 | 75 | 40 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 77844-A7 | MS-040090-2 | S040-048A | CS102090 | 90 | 48 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 77040-A7 | MS-040125-2 | S040-066A | CS102125 | 125 | 66 | 0.400/10.16 | 0.200/5.08 | 0.156/3.96 |
| 77131-A7 | MS-044060-2 | S044-026A | CS112060 | 60 | 26 | 0.440/11.18 | 0.250/6.35 | 0.156/3.96 |
| 77335-A7 | MS-044075-2 | S044-032A | CS112075 | 75 | 32 | 0.440/11.18 | 0.250/6.35 | 0.156/3.96 |
| 77334-A7 | MS-044090-2 | S044-038A | CS112090 | 90 | 38 | 0.440/11.18 | 0.250/6.35 | 0.156/3.96 |
| 77130-A7 | MS-044125-2 | S044-153A | CS112125 | 125 | 53 | 0.440/11.18 | 0.250/6.35 | 0.156/3.96 |
| 77051-A7 | MS-050060-2 | S050-027A | CS127060 | 60 | 27 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 77055-A7 | MS-050075-2 | S050-034A | CS127075 | 75 | 34 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 77054-A7 | MS-050090-2 | S050-040A | CS127090 | 90 | 40 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 77050-A7 | MS-050125-2 | S050-056A | CS127125 | 125 | 56 | 0.500/12.70 | 0.300/7.62 | 0.187/4.75 |
| 77121-A7 | MS-065060-2 | S065-035A | CS166060 | 60 | 36 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 77225-A7 | MS-065075-2 | S065-043A | CS166075 | 75 | 43 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 77224-A7 | MS-065090-2 | S065-052A | CS166090 | 90 | 52 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 77120-A7 | MS-065125-2 | S065-072A | CS166125 | 125 | 72 | 0.655/16.64 | 0.400/10.16 | 0.250/6.35 |
| 77381-A7 | MS-068060-2 | S068-043A | CS172060 | 60 | 43 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 77385-A7 | MS-068075-2 | S068-053A | CS172075 | 75 | 53 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 77384-A7 | MS-068090-2 | S068-064A | CS172090 | 90 | 64 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 77380-A7 | MS-068125-2 | S068-089A | CS172125 | 125 | 89 | 0.680/17.27 | 0.380/9.65 | 0.250/6.35 |
| 77848-A7 | MS-080060-2 | S080-032A | CS203060 | 60 | 32 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 77210-A7 | MS-080075-2 | S080-041A | CS203075 | 75 | 41 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 77211-A7 | MS-080090-2 | S080-049A | CS203090 | 90 | 49 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 77206-A7 | MS-080125-2 | S080-068A | CS203125 | 125 | 68 | 0.800/20.32 | 0.500/12.70 | 0.250/6.35 |
| 77312-A7 | MS-090026-2 | S090-019A | CS229026 | 26 | 19 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 77059-A7 | MS-090060-2 | S090-043A | CS229060 | 60 | 43 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 77315-A7 | MS-090075-2 | S090-054A | CS229075 | 75 | 54 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 77314-A7 | MS-090090-2 | S090-065A | CS229090 | 90 | 65 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 77310-A7 | MS-090125-2 | S090-090A | CS229125 | 125 | 90 | 0.900/22.86 | 0.550/13.97 | 0.300/7.62 |
| 77352-A7 | MS-092026-2 | S092-022A | CS2340926 | 26 | 22 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 77351-A7 | MS-092060-2 | S092-051A | CS234060 | 60 | 51 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 77355-A7 | MS-092075-2 | S092-063A | CS234075 | 75 | 63 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 77354-A7 | MS-092090-2 | S092-076A | CS234090 | 90 | 76 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 77350-A7 | MS-092125-2 | S092-105A | CS234125 | 125 | 105 | 0.928/23.57 | 0.567/14.40 | 0.350/8.89 |
| 77932-A7 | MS-106026-2 | S106-032A | CS270026 | 26 | 32 | 1.060/26.92 | 0.580/14.73 | 0.440/11.18 |
| 77894-A7 | MS-106060-2 | S106-075A | CS270060 | 60 | 75 | 1.060/26.92 | 0.580/14.73 | 0.440/11.18 |
| 77935-A7 | MS-106075-2 | S106-094A | CS270075 | 75 | 94 | 1.060/26.92 | 0.580/14.73 | 0.440/11.18 |
| 77934-A7 | MS-106090-2 | S106-113A | CS270090 | 90 | 113 | 1.060/26.92 | 0.580/14.73 | 0.440/11.18 |
| 77930-A7 | MS-106125-2 | S106-157A | CS270125 | 125 | 157 | 1.060/26.92 | 0.580/14.73 | 0.440/11.18 |
| 77550-A7 | MS-130026-2 | S130-028A | CS330026 | 26 | 28 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 77071-A7 | MS-130060-2 | S130-061A | CS330060 | 60 | 61 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 77553-A7 | MS-130075-2 | S130-076A | CS330075 | 75 | 76 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 77552-A7 | MS-130090-2 | S130-091A | CS330090 | 90 | 91 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 77548-A7 | MS-130125-2 | S130-127A | CS330125 | 125 | 127 | 1.300/33.02 | 0.785/19.94 | 0.420/10.67 |
| 77587-A7 | MS-135026-2 | S135-016A | CS343026 | 26 | 16 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 77586-A7 | MS-135060-2 | S135-038A | CS343060 | 60 | 38 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 77590-A7 | MS-135075-2 | S135-047A | CS343075 | 75 | 47 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 77589-A7 | MS-135090-2 | S135-056A | CS343090 | 90 | 56 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 77585-A7 | MS-135125-2 | S135-079A | CS343125 | 125 | 79 | 1.350/34.29 | 0.920/23.37 | 0.350/8.89 |
| 77076-A7 | MS-141060-2 | S141-056A | CS358060 | 60 | 56 | 1.410/35.81 | 0.880/22.35 | 0.412/10.46 |
| 77329-A7 | MS-141075-2 | S141-070A | CS358075 | 75 | 70.2 | 1.410/35.81 | 0.880/22.35 | 0.412/10.46 |
| 77328-A7 | MS-141090-2 | S141-084A | CS358090 | 90 | 84.3 | 1.410/35.81 | 0.880/22.35 | 0.412/10.46 |
| 77324-A7 | MS-141125-2 | S141-117A | CS358125 | 125 | 117 | 1.410/35.81 | 0.880/22.35 | 0.412/10.46 |
| 77256-A7 | MS-157026-2 | S157-035A | CS400026 | 26 | 35 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 77083-A7 | MS-157060-2 | S157-081A | CS400060 | 60 | 81 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 77259-A7 | MS-157075-2 | S157-101A | CS400075 | 75 | 101 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 77258-A7 | MS-157090-2 | S157-121A | CS400090 | 90 | 121 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 77254-A7 | MS-157125-2 | S157-168A | CS400125 | 125 | 168 | 1.570/39.88 | 0.950/24.13 | 0.570/14.48 |
| 77440-A7 | MS-184026-2 | S184-059A | CS467026 | 26 | 59 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 77439-A7 | MS-184060-2 | S184-135A | CS467060 | 60 | 135 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 77443-A7 | MS-184075-2 | S184-169A | CS467075 | 75 | 169 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 77442-A7 | MS-184090-2 | S184-262A | CS467090 | 90 | 202 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 77438-A7 | MS-184125-2 | S184-281A | CS467125 | 125 | 281 | 1.840/46.74 | 0.950/24.13 | 0.710/18.03 |
| 77091-A7 | MS-185026-2 | S184-037A | CS468026 | 26 | 37 | 1.840/46.74 | 1.130/28.70 | 0.600/15.24 |
| 77090-A7 | MS-185060-2 | S184-086A | CS468060 | 60 | 86 | 1.840/46.74 | 1.130/28.70 | 0.600/15.24 |
| 77094-A7 | MS-185075-2 | S184-107A | CS468075 | 75 | 107 | 1.840/46.74 | 1.130/28.70 | 0.600/15.24 |
| 77093-A7 | MS-185090-2 | S184-128A | CS468090 | 90 | 128 | 1.840/46.74 | 1.130/28.70 | 0.600/15.24 |
| 77089-A7 | MS-185125-2 | S184-178A | CS468125 | 125 | 178 | 1.840/46.74 | 1.130/28.70 | 0.600/15.24 |
| 77717-A7 | MS-200026-2 | S200-032A | CS508026 | 26 | 32 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 77716-A7 | MS-200060-2 | S200-073A | CS508060 | 60 | 73 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 77720-A7 | MS-200075-2 | S200-091A | CS508075 | 75 | 91.2 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 77719-A7 | MS-200090-2 | S200-109A | CS508090 | 90 | 109 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 77715-A7 | MS-200125-2 | S200-152A | CS508125 | 125 | 152 | 2.000/50.80 | 1.250/31.75 | 0.530/13.46 |
| 77191-A7 | MS-226026-2 |  | CS571026 | 26 | 60 | 2.250/57.15 | 1.039/26.39 | 0.600/15.24 |
| 77192-AY | MS-226060-2 |  | CS571060 | 60 | 138 | 2.250/57.15 | 1.039/26.39 | 0.600/15.24 |
| 77193-A7 | MS-226075-2 |  | CS571075 | 75 | 172 | 2.250/57.15 | 1.039/26.39 | 0.600/15.24 |
| 77194-A7 | MS-226090-2 |  | CS571090 | 90 | 207 | 2.250/57.15 | 1.039/26.39 | 0.600/15.24 |
| 77195-A7 | MS-226125-2 |  | CS571125 | 125 | 287 | 2.250/57.15 | 1.039/26.39 | 0.600/15.24 |
| 77111-A7 | MS-225026-2 | S225-033A | CS572026 | 26 | 33 | 2.250/57.15 | 1.400/35.56 | 0.550/13.97 |
| 77110-A7 | MS-225060-2 | S225-075A | CS572060 | 60 | 75 | 2.250/57.15 | 1.400/35.56 | 0.550/13.97 |
| 77214-A7 | MS-225075-2 | S225-094A | CS572075 | 75 | 93.6 | 2.250/57.15 | 1.400/35.56 | 0.550/13.97 |
| 77213-A7 | MS-225090-2 | S225-112A | CS572090 | 90 | 112 | 2.250/57.15 | 1.400/35.56 | 0.550/13.97 |
| 77109-A7 | MS-225125-2 | S225-156A | CS572125 | 125 | 156 | 2.250/57.15 | 1.400/35.56 | 0.550/13.97 |
| 77908-A7 | MS-300026-2 |  | CS777026 | 26 | 30 | 3.063/77.80 | 1.938/49.23 | 0.500/12.7 |