三层绝缘线（TRIPLE INSULATION  WINDING WIRE）是一种高性能绝缘导线，这种导线有三个绝缘层，中间是铜芯线，第一层是呈金黄色的聚胺薄膜，其厚度为几个微米，却可承受2KV的脉冲高压，第二层为高绝缘性的喷漆涂层，第三层是透明的尼龙改性玻纤层，绝缘层的总厚度仅为20-100um,其优点是绝缘强度高，任意两层之间均可承受交流2000V的安全电压，电流密度大。 可以减少变压器的重量和体积。
　　市场国外品牌：日本古河（TEX-E）；日本东特（TIIW-3 ）；Cosmolink（TIW-M）韩国；永昌（STW-B）韩国;台湾蓝菱，台湾大晋 　　国内品牌：上海罗坤，上海湘湘，苏州宇盛（TIW-B），上海川叶，无锡晶昱，上海风雨（曾出售），浙江恒亿，上海鼎坤，，东莞华昱，以及上海硕明，常州铣线，东莞大润，山东，江西等许多不知名的小企业。已经大约有超过三十家。
　　质量目前还是进口的比较稳定可靠，不过不足在于价格过高和交货不够及时。
　　国内品牌从05年开始研发，技术是从长江三角洲发端的，最早从上海，苏州到无锡到浙江。珠江三角洲是由长江三角洲企业销售过去，后来09年也逐渐有做贸易企业从上海引进技术和设备到珠江三角洲开始生产，比如东莞华昱及大润，不过到今技术及工艺都比长江三角洲企业差很多。特别是在耐温性能，耐磨性能，耐腐蚀性能，焊锡延烧方面，很多公司的产品还是不能达到UL认可的水品。
　　国内品牌到今经过改进已经能满足大部分客户使用，国内也有做的很好的，排在国内品牌前几名的，品质稳定，规模都在20KK以上的。当然国内的品牌还是良莠不齐的，需要慎忱甄选。
　　三层绝缘线适用范围
　　1 本标准适用于高频高耐压绕组线，简称高频线。
　　2 本标准规定了高频线的产品技术要求、检验规则和包装。

三层绝缘线有一层绝缘线，二层绝缘线，三层绝缘线。分辅助绝缘和强化绝缘。看了你们的很多帖子，觉得有很多误区，也有专门误导别人的。所以，一并在这里说明一下。日本古河的三层绝缘线是由铜线加绝缘聚酯构成，第一第二层都是一样的。最外层是改性尼龙。耀菱的三层绝缘线是由漆包线加两层铁氟龙构成。古河的三层分离外层是很容易分离的，里面两层却很难分离，因为是同一材质之故。不过，呵呵，只要你有足够的耐心和细心，还是能够分清的。当然如果你能有UL的那种红外测试，一眼就能看出来的。耀菱的三层线其实只有两层，可以很容易看出来的。这就是为什么UL工程师说你的产品不是三层绝缘线的原因。其实，UL工程师是被一个错误的观念误导了。因为耀菱的三层绝缘线虽然只有两层，其实，它的所有性能都是达到强化绝缘的要求的。两家的区别在于材质和工艺不同。市场也正因为如此，所以有两种三层绝缘线，一种是PET材质，一种是铁氟龙。除了蓝菱，和广顶。市场的都是PET材质的。不过，国内很多小厂家由于找不到合适的PET,就用了国内的PBT材质替代。另外，要说明一点区别，古河的是直焊的。而耀菱的必须剥皮焊接。不过，华东地区国内有研发出来既有直焊的，也有剥皮的线的厂家，就是替代古河和耀菱的。还有人说古河没有绝缘系统，是错误的，古河和耀菱都有独立的绝缘系统。东特的线是比较好的。不过，最有优势的还是F级的。TEX-E是古河的品牌标示，E代表E级，虽然古河的线只标示E级，可是作为B级用一点问题都没有。虽然其他品牌都标示B级，其实，相反耐温连E级都达不到。判断一个线的好坏，很简单：UL标准 225度烘烤30分钟后出来打耐压3000V一分钟。这会让大部分国内厂家的产品原形毕露。RUBADUE是美国的一家最早做绝缘线的品牌，国内知名度很低。很难买到它的线。他的主要是铁氟龙的做的。价格奇贵。三层绝缘线外表起皮是由于外层和里层未附着好造成的。至于焊锡起泡，那是国内品牌的品质和工艺造成。华东地区的很多国内厂家已经解决这个问题。可以索要样品测试。这个行业是从华东地区发端的，最了解的人在华东地区。可以咨询。