安 全 操 作 规 定

为了保证操作安全，务必遵守以下事项

！警告 注意避免发生重大人身事故

- 焊机接地的注意事项

为防止发生触电，请由电气专业人员按照法定标准实施接地。

- 服装，安全防护用具的配戴

为防止眼部发炎和皮肤烧伤，请务必遵守劳动安全卫生规则，配戴相应的防护用具。

- 换气时的注意事项

为防止有害气体中毒和窒息的发生（焊接烟尘和CO对人体有害），必须遵守劳动安全卫生法及其实施令中关于粉尘侵害的规则，安装局部排气装置或使用有效的呼吸用保护器具。

- 除非有特殊需要，检修一定要在切断配电箱电源，确保安全的前提下进行。

如不遵守上述原则，有可能导致触电、烧伤等事关人身安全的重大事故。

！注意 防止机器烧损和火灾类事故发生

- 防止因过热引发的火灾和机器烧损

请将焊接电源与墙壁保持20cm以上的距离，与可燃性物品保持500cm以上的距离。

- 防止由火花引发的火灾事故及机器烧损

切忌使火花（飞溅，闪光）溅到可燃性物品上，或从吸气口、敞开口部位进入内部。

- 防止因摔落引起的磕碰和机器损坏

在架台上安装焊机时，为确保安全，防止焊机滑落，请用地脚螺栓固定（切记防止气瓶摔倒）。

- 使用说明书必读

必须认真阅读本说明书并在此基础上正确使用。

用 户 须 知

本公司向购买凯尔达焊机的用户表示诚挚的谢意!

请在使用该焊机之前仔细阅读本说明书，这将为您正确安装、使用、维护该焊机提供有效帮助。

- 用户购买本公司产品后，请认真填写“保修卡”，并请加盖单位公章。请将（一）联和购机发票复印件寄回本公司售后服务部，也可购机时委托售机单位代寄。（二）联寄（留）当地经销商（维修站）办理登记手续。无经销商（维修站）地区请用户将（一）、（二）联寄回本公司售后服务部。否则，只维修不予保修。

- 本公司产品从用户购置之日起，一年内出现质量问题（非保修件除外），请凭“保修卡”（用户留存联）或购机发票复印件与本公司在各地的经销商（维修站）联系，可按保修规定进行保修。若用户无法出示“保修卡”或购机发票复印件，本公司将按出厂日期计算保修期，保修期为一年。

- 超过保修期的本公司产品，各地经销商（维修站）仍负责售后服务及维修工作，但须按本公司规定收取维修费。

- 凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按“说明书”正确操作造成产品损坏，私自涂改“保修卡”，以及无购货凭证，本公司均按维修方式处理。

本公司保留对本说明书的修改和解释权。本说明书的内容如有变动，恕不另行通知。

1 前言	1

1.1  NBC（一体式）系列气体保护焊机简介	1

1.2  安装场所和电源设备	2

1.3　 使用条件	3

1.4  焊机组成及其附件	3

1.5  各部分的名称和功能	3

2　安装介绍	6

2.1 焊接电源和配电箱	6

2.2焊接电源与工件的连接	6

2.3 气瓶和气体流量计	7

3  焊机使用方法	8

3.1  操作前的检查和准备	8

3.2 焊接操作	9

4  焊机维护保养	10

4.1  日常检查	10

4.2  故障及排除方法	15

5　技术要求	19

5.1  焊接电源	19

5.2  接线图	20

5.3  焊机结构	21

5.4 焊接条件实例	24

5.5　关于负载持续率	27

# 1 前言

## 1.1  NBC（一体式）系列气体保护焊机简介

该系列焊机是三相抽头式熔化极气体保护焊机，主要可进行CO2焊、MIG焊和MAG焊。可以焊接的材料包括低碳钢、低合金钢、高强钢、不锈钢和铝合金等，可进行全位置点焊、对焊、角焊、搭接焊。采用纯CO2、Ar、CO2+Ar及CO2+ O2等保护气体，均可获得稳定的焊接过程。适用丝直径范围为φ0.8－φ1.2。该焊机主要用于CO2气体保护焊接，优点是生产效率高，节约能源，电弧穿透力强，焊接变形小。该焊机具有以下主要特点：

1. 通过改变主变压器的线圈匝数来改变焊机的输出电压，使焊接电压调节简单方便。

2. 主电路采用三相桥式整流；并利用直流电抗器可得到在小电流区域短路频率较高，电弧柔和稳定，大电流区域短路频率较低，飞溅小，焊接性能优越。

3. 通过可控硅调节送丝速度，使焊接过程中送丝速度平稳可靠。

4. 具有良好的输出外特性，即使在弧长受干扰时，仍能获得连续稳定的焊接过程。

5. 送丝装置和焊机为一体，采用欧式快速接插式焊枪，操作灵活方便。

6. 具有完善的过热，过流保护，保证了焊机的安全可靠性。

## 1.2  安装场所和电源设备

### 1.2.1  安装场所

- 应放在避免阳光直射、避雨、湿度小、灰尘少的房间。

- 焊接电源内部不能有金属性异物进入。焊接电源距墙壁20cm以上，两台并放时应相隔50cm以上。

- 焊接电源用升降叉车或吊车提升时必须保持重心平稳。

- 在无风处焊接。（有风时使用档风板等）。

### 1.2.2  电源设备

|  | NBC-200 | NBC -250 | NBC -300 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KA1211-200Y | KA1211-250Y | KA1211-300Y |
| 电源 | 3相AC（380V）50Hz／60 Hz |
| 设备容量 | 电网电源 | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
|  | 发电机 | 15KVA以上 | 24KVA以上 | 32VA以上 |
| 电缆截面积 | 焊接电源输入 | 5mm2以上 | 8mm2以上 | 12mm2以上 |
|  | 焊接电源输出 | 38mm2以上 | 38mm2以上 | 38mm2以上 |
|  | 地线 | 14mm2以上 | 14mm2以上 | 14mm2以上 |

当工作场地比较潮湿，以及在铁板、铁架上操作时，请安装漏电保护器。

## 1.3　 使用条件

- 在运输过程中，应严格遵守产品包装箱上运输标志的规定，不能将焊机倾倒。

- 运输、储存、使用的环境条件

- 周围环境温度范围      焊接时               -10℃~+40℃

运输、储存过程中     -25℃~+55℃

- 空气相对湿度          在40℃时             ≤50%RH

在20℃时             ≤90%RH

- 周围空气中的灰尘、酸、腐蚀性气体或物质等，不超过正常含量，由于焊接过程而产生的这些物质除外。

- 户外使用注意防淋雨。

！注意

本焊机防护等级为IP21S，不适宜在雨中使用。

禁止将焊接电源作管道解冻之用。

为了防止零件受损、电弧不稳定，甚至造成机器的损坏，请遵守以下规定，正确使用焊机：

- 电源电压的波动：允许范围是额定输入电压的±10%。

## 1.4  焊机组成及其附件

## 1.5  各部分的名称和功能

1.5.1  操作面板

# 2　安装介绍

## 2.1 焊接电源和配电箱

！安全警告

为避免触电、烧伤等人身事故，应遵循以下事项：

- 电器连接操作，必须在关闭配电箱开关、确保安全的条件下运行。

- 保证焊机接地螺栓可靠接地。

- 请勿湿手触摸。

！注意

为防止因电缆过热而引发的火灾和机器烧损及电弧不稳：

- 电缆应选用大于给定规格的。

- 请不要往电缆上放重物及与焊接部分接触。

- 请把电缆的连接部位压接可靠。

## 2.2焊接电源与工件的连接

1）关掉电源开关。

2）用快速接头将焊枪和焊机接口连接。

3）用快速接头将母材和电缆接到接工件一端。

4）用14mm2以上规格的电缆将母材接地。

实物图的连接请参照第八页图示.

## 2.3 气瓶和气体流量计

！安全警告

！须知

使用气体的质量直接影响到焊接效果，请注意下列事项：

- CO2焊接时请使用CO2气体。

- MAG焊接时请使用混合气体。

- 两种气体混合使用时（CO2和氩气），请使用气体混合器（以免气体混合不均匀）。

- 混合用氩气，请选用高纯度氩气（纯度99.9%以上）。

# 3  焊机使用方法

## 3.1  操作前的检查和准备

### 3.1.1  安全保护用具的穿戴和准备工作

- 安全保护用具

  - 为了保护眼睛和皮肤的裸露部位，应戴皮手套，穿安全靴。

  - 选用带遮光片的焊接用保护面具。

- 连接后的检查

  - 请再次检查整机是否正确安装连接完毕。

## 3.2 焊接操作

◆　焊丝安装试气及焊接

    - 打开三相电源开关，给焊机送电。

    - 打开控制电源开关，指示灯亮，风扇转动。

    - 按动焊枪开关送丝，送丝速度可以通过电流调节电位器来调节，直到焊丝送出焊

枪嘴部。

●　打开气瓶，按动焊枪开关试有无气体出来，且调节好气体流量。

●　根据工件的大小和焊丝直径等，调节送丝速度，调节旋钮和电压挡位在适当位置。

●　正常焊接点焊时间旋钮关闭（旋到0），如果点焊旋钮顺时针旋转点焊时间越长。

●　开始焊接。

●　松开焊接开关，结束焊接过程。

●　焊接完成后，关闭电源及气瓶。

焊丝安装方式

# 4  焊机维护保养

## 4.1  日常检查

！安全警告

除非有特殊需要，检修一定要在切断配电箱电源，却保安全的前提下进行。如不遵守上述原则，有可能导致触电，烧伤等有关人身安全的重大事故。

为了充分发挥本机的性能，保证每天安全作业，日常的检修非常关键。

日常检修时，以检查焊机外壳，操作控制面板为重点，依次检查以下各部位，看看有无损坏失灵。

### 4.1.1　焊接电源

| 部位 | 检修重点 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作控制板 | ●开关的操作，转换及安装情况 |  |
|  | ●验证电源指示灯的亮灭 |  |
| 冷却 风扇 | ●查验是否有风及声音是否正常 | 如无风扇转动声或有异常声音，则需进行内部检修 |
| 电源 部分 | ●通电时，是否发生异常振动及蜂鸣声 |  |
|  | ●通电时，是否产生异味 |  |
|  | ●外观上是否有变色等发热迹象 |  |
| 外围 | ●送气管路有无破损，连接处有无松动 |  |
|  | ●外壳及其它紧固部位是否有松动 |  |

### 焊接用焊枪

| 部位 | 检 修 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 喷嘴 | ●安装是否牢固，前端是否变形。 | 构成产生气孔的原因。 |
|  | ●是否附着飞溅物。 | 成为焊枪烧损的原因。 （其有效办法是使用防溅剂） |
| 导电嘴 | ●安装是否牢固。 | 成为焊枪螺纹损伤的原因。 |
|  | ●端头损伤、孔的磨损及堵塞。 | 成为电弧不稳或断弧的原因。 |
| 送丝软管 | ●焊丝直径和送丝软管内径是否吻合 | 不吻合是导致电弧不稳定的原因，请换用合适的送丝软管。 |
|  | ●局部的弯折和伸长。 | 是导致送丝不良和电弧不稳的原因，请更换用合适的送丝软管。 |
|  | ●送丝软管内污垢，焊丝镀层残渣的堵塞 | 可导致送丝不良和电弧不稳。 （用煤油擦拭或更换新送丝软管） |
|  | ●热缩管的破损，O形圈的磨损。 | 可引起飞溅。 ● 热缩的破损，需要更换新的送丝软管。 ● O形圈的磨损需要更换新品。 |
| 气体分流器 | ●忘记插入，孔的堵塞或从其它厂家购入的元件的装配。 | 可导致气体保护不良引起的焊接缺陷（飞溅等），焊枪本体的烧损（本体内的电弧）等，请正确处理。 |

### 送丝机

| 部位 | 检 修 重 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 压把 | ●是否按焊丝直径调到了加压指示线以上。 | 导致送丝不稳，电弧不稳。 |
| SUS管 | ●SUS管口处和送丝轮槽是否积存了 切粉、废屑。 | 清除切粉废屑，检查发生原因并予以根除。 |
|  | ●焊丝直径和SUS管内径是否吻合。 | 不吻合时，导致电弧不稳定或产生切粉、废屑。 |
|  | ●检查SUS管接口中心和送丝轮槽 中心是否错位。（目测） | 错位将导致切粉的产生和电弧不稳。 |
| 送丝轮 | ●焊丝直径和送丝轮的公称直径是否 一致 ●检查有无送丝轮槽堵塞。 | 导致焊丝的切粉产生、送丝软管的堵塞及电弧的不稳。 如发生异常现象，请更换新品。 |
| 加压轮 | ●检查转动的平稳性，焊丝加压面的磨损及接触面的变窄 | 导致送丝不良，进而引起电弧不稳定 |

### 电缆类

| 部位 | 检 修 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 焊枪电缆 | ●焊枪电缆是否弯曲程度太大。 ●接口部分的金属连接部位是否发 生松动 | ●引起送丝不良 ●电缆这样弯曲送丝会引起电弧不稳定 ○注意尽量将焊枪电缆拉直使用。 |
| 输出端电缆 | ●电缆绝缘物的磨损、损伤等。 ●电缆接头处的裸露（绝缘损伤）和松 脱（焊接电源端子部位、母材连接处的电缆） | 为确保人身安全和稳定的焊接，请根据工作场地的地方采取适当的检修方法。 ○日常检修 笼统、简单 ○定期检修 深入、细致 |
| 输入端电缆 | ●配电箱的输入保护设施的输入、输出端子的连接是否牢固。 ●保险装置的线缆连接是否可靠。 ●焊接电源的输入连结处线缆是否牢固。 ●输入端电缆在配线过程中，其绝缘物 是否发生磨损、损伤而露出导体部分。 |  |
| 接地线 | ●焊接电源接地用地线有无断路，连接是 否牢固。 ●母材接地线有无断路现象，连接是否 牢固。 | 为防止漏电事故，确保安全，请务必进行日常检修。 |

### 4.1.5　电源内部的除尘

拆掉焊接电源的两个侧板和顶盖，用除去水气的压缩空气（干燥空气）将电源内堆积的飞溅物和尘埃吹净。

### 焊接电源整体及周围的检修

以检查气味、变色、发热迹象和内部连接是否牢靠为中心，重点检查在日常检修中未尽之处。

### 4.1.7　电缆

对输出端电缆、输入端电缆及接地线的检修，需在日常检修内容的基础上深入细致地进行。

### 4.1.8　消耗元件的检修、维修

输入主电路中使用的交流接触器和印制电路上的继电器等，是分别经“接点”来完成电路的通、断、在电气上和机械上均有一定使用寿命。但由于客户使用情况不同，上述元件实际用寿命难以一概而论。因此在定期检修时，应将其看作是一种消耗元件加以检修和维护。

## 4.2  故障及排除方法

即使发生诸如无法焊接、电弧不稳定、焊接效果不好等异常现象，也不要过早做出电焊机发生故障的判断。

焊机一切正常，但却往往由于一些远称不上故障的原因，引起上述异常现象的发生。例如：保险丝熔断、紧固部分的松脱、忘记开关、设定的错误、电缆的断线、气体胶管的龟裂等。因此，在做出故障判断送修之前，请您先试查一下，有相当一部分都能意外地迎刃而解。

下面，就是在这种意义上作出的关于一般焊接异常的初期诊断表。从表右上方异常项目栏中找出所发生的现象，项目下方栏凡有“О”者，请分别根据左栏中所对应的事项进行检查、维修。

保险丝：电源保险（3A）、送丝马达保险（8A），后面板上的热源保险（5A）。

异常情况初步判定

| 异常项目 检查部位和检修项目 | 不 起 弧 | 不出气 | 不送丝 | 引弧不好 | 电弧不稳定 | 焊缝边缘不洁 | 焊丝与母材粘连 | 焊丝与导电嘴粘连 | 产生气孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电箱 （输入保护装置） | ● 是否接通 ● 保险丝熔断 ● 连接部分松动 | О | О | О | О | О | О |  |  |  |
| 输入端电缆 | ● 电缆是否断线 ● 连接部分的松动 ● 过热的迹象 | О | О | О | О | О | О |  |  |  |
| 焊接电源操作 | ● 开关是否接通 | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| 气瓶和气体调节器 | ● 瓶盖的开启 ● 气体的残留量 ● 流量的设定值 ● 连接处的松动 |  |  | О |  | О |  |  |  | О |
| 输气软管（从高压贮气瓶到焊枪的全部通路） | ● 连接处的松动 ● 气体软管的损伤 |  | О |  |  |  |  |  |  | О |
| 送丝装置 | ● 送丝轮与SUS管的丝径不 适应 ● 送丝轮的裂纹、槽的堵、 欠缺等 ● 压把过紧或过松 ● SUS管的入口处焊丝切粉 的积存 |  |  | О | О | О | О |  | О |  |

| 异常项目 检查部位和检修项目 | 不起弧 | 不出气 | 不送丝 | 引 弧 不好 | 电弧不稳定 | 焊缝边缘不洁 | 焊丝与母材粘连 | 焊丝与导电嘴粘连 | 产生气孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊枪本体 | ● 焊枪电缆的卷迭及弯曲度过 大 ● 导电嘴、送丝软管、线径的 适应性。有无磨损、堵、变 形等 |  |  |  | О | О | О |  | О |  |
| 焊枪本体 | ● 导电嘴、喷嘴、喷嘴接头的松动 ● 焊枪本体的连接接头的插入、紧固不好 |  |  |  |  |  | О |  | О |  |
| 焊枪电源电缆和开关控制电缆 | ● 断线（弯曲疲劳） ● 重物的砸伤 | О | О | О |  | О |  | О |  |  |
| 母材表面状态和焊丝伸出长度 | ● 油、污、锈、漆膜 ● 焊丝伸出过长 |  |  |  | О | О | О | О |  | О |
| 输出端电缆 | ● 连接母材的电缆截面积不足 ● （＋）（－）输出线连接部分的松脱 ● 母材导电不良 |  |  |  | О | О | О |  |  |  |
| 加长电缆 | ● 电缆截面积不足 ● 卷、折使用 |  |  |  | О | О | О | О |  |  |
| 焊接施工条件 | ● 焊接电流、电压、焊枪角度、 焊接速度、焊丝伸出 长度的 再次确认 |  |  |  | О | О | О | О | О |  |

### 4.2.1　机器温度不正常的升高

【原因】

使用中，超过了负载持续率及额定输出功率时，机器内温度过高时，焊接过程会发生中断。

【处理办法】

请关掉焊枪开关，电源开关仍置于“开”的位置上（冷却风扇转动）待状，当焊接电源内部温度降到规定值以下时会自动启动，可重新开始操作。

重新开始作业时，请务必注意降低施工条件（缩短焊接时间或降低输出电流）使用。如果在相同条件下继续作业，会再次引起同状的故障，导致焊机停止工作，作业中断。

如果反复在超过负载持续率和额定输出的状态下使用，会导致内部元件的绝缘降低，使用寿命缩短，进而导致焊机故障及烧毁事故的发生。

### 4.2.2　打开焊机电源开关电源指示灯却不亮

### 4.2.3　电源指示灯亮却无法焊接

# 5　技术要求

## 5.1  焊接电源

|  | NBC-200 | NBC-250 | NBC-300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压、相数 | AC380V，三相 |
| 频率 | 50Hz/60Hz |
| 额定输入容量(kVA) | 6.6 | 8.2 | 12.7 |
| 最高空载电压(V) | 19-30 | 19-33 | 19-39 |
| 输出电流（A） | 40-200 | 50-250 | 60-300 |
| 工作电压(V) | 16-24 | 16-26.5 | 16-29 |
| 负载持续率(%) | 35 | 35 | 35 |
| 点焊时间(s) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| 外形尺寸(m m) | 810×350×820 |
| 重量(kg) | 86 | 86 | 90 |

## 5.2  接线图

## 5.3  焊机结构

## 5.4 焊接条件实例

### CO2焊接推荐焊接规范工艺表（参考）

下表数值为标准条件的参考值。

在实际焊接时，请根据被焊物及焊接位置等进行修正，以寻找合适的焊接条件。

### 5.4.1   I形对焊

|  | 板厚 （mm） | 焊丝 直径 （Φ） | 根部 间隙 G（mm） | 焊接 电流 （A） | 焊接 电压 （V） | 焊接 速度 （cm／分） | 导电嘴母材间距离 （mm） | 气体 流量 （L/分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I形对焊 | 低 速 度 条 件 | 0.8 | 0.8,0.9 | 0 | 60～70 | 16～16.5 | 50～60 | 10 | 10 |
|  |  | 1.0 | 0.8,0.9 | 0 | 75～85 | 17～17.5 | 50～60 | 10 | 10～15 |
|  |  | 1.2 | 0.8,0.9 | 0 | 80～90 | 17～18 | 50～60 | 10 | 10～15 |
|  |  | 1.6 | 0.8,0.9 | 0 | 95～105 | 18～19 | 45～50 | 10 | 10～15 |
|  |  | 2.0 | 1.0,1.2 | 0～0.5 | 110～120 | 19～19.5 | 45～50 | 10 | 10～15 |
|  |  | 2.3 | 1.0,1.2 | 0.5～1.0 | 120～130 | 19.5～20 | 45～50 | 10 | 10～15 |
|  |  | 3.2 | 1.0,1.2 | 1.0～1.2 | 140～150 | 20～21 | 45～50 | 10～15 | 10～15 |
|  |  | 4.5 | 1.0,1.2 | 1.0～1.5 | 140～150 | 22～23 | 40～50 | 15 | 15 |
|  |  | 6.0 | 表 | 1.2 | 1.2～1.5 | 170～185 | 24～26 | 40～50 | 15 | 15～20 |
|  |  |  | 里 | 1.2 | 1.2～1.5 | 230～260 | 24～26 | 40～50 | 15 | 15～20 |
|  |  | 9.0 | 表 | 1.2 | 1.2～1.5 | 320～340 | 32～34 | 40～50 | 15 | 15～20 |
|  |  |  | 里 | 1.2 | 1.2～1.5 | 320～340 | 32～34 | 40～50 | 15 | 15～20 |
|  | 高速度条件 | 0.8 | 0.8,0.9 | 0 | 89 | 16.5 | 120 | 10 | 15 |
|  |  | 1.0 | 0.8,0.9 | 0 | 100 | 17 | 120 | 10 | 15 |
|  |  | 1.2 | 0.8,0.9 | 0 | 110 | 18 | 120 | 10 | 15 |
|  |  | 1.6 | 1.0,1.2 | 0 | 160 | 19 | 120 | 10 | 15 |
|  |  | 2.0 | 1.0,1.2 | 0 | 180 | 20 | 80 | 15 | 15 |
|  |  | 2.3 | 1.0,1.2 | 0 | 200 | 22 | 100 | 15 | 20 |
|  |  | 3.2 | 1.2 | 0 | 240 | 25 | 100 | 15 | 20 |

### 5.4.2  平角焊T形接头

|  | 板厚 (mm） | 焊道 长 （mm） | 焊丝 直径 (mm￠） | 焊接 电流 （A） | 焊接 电压 （V） | 焊接 速度 (cm/分) | 导电嘴母材间距离(mm） | 瞄准 位置 ①或② | 气体 流量 (L/分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平角焊T形接头 | 低速度条件 | 1.0 | 2.5～3 | 0.8,0.9 | 70～80 | 17～18 | 50～60 | 10 | ① | 10～15 |
|  |  | 1.2 | 3～3.5 | 0.9,1.0 | 85～90 | 18～19 | 50～60 | 10 | ① | 10～15 |
|  |  | 1.6 | 3～3.5 | 1.0,1.2 | 100～110 | 18～19.5 | 50～60 | 10 | ① | 10～15 |
|  |  | 2.0 | 3～3.5 | 1.0,1.2 | 115～125 | 19.5～20 | 50～60 | 10 | ① | 10～15 |
|  |  | 2.3 | 3～3.5 | 1.0,1.2 | 130～140 | 19.5～21 | 50～60 | 10 | ① | 10～15 |
|  |  | 3.2 | 3～3.5 | 1.0,12 | 150～170 | 21～22 | 45～50 | 15 | ① | 15～20 |
|  |  | 4.5 | 4.5～5 | 1.0,12 | 180～200 | 23～24 | 40～45 | 15 | ① | 15～20 |
|  |  | 6 | 5～5.5 | 1.2 | 230～260 | 25～27 | 40～45 | 20 | ① | 15～20 |
|  |  | 8.9 | 6～7 | 1.2,16 | 270～380 | 29～35 | 40～45 | 25 | ② | 20～25 |
|  |  | 12 | 7～8 | 1.2,06 | 300～380 | 32～35 | 35～40 | 25 | ② | 20～25 |
|  | 高速度条件 | 1.0 | 2～2.5 | 0.8,09 | 140 | 19～20 | 150 | 10 | ① | 15 |
|  |  | 1.2 | 3 | 0.8,.9 | 140 | 19～20 | 110 | 10 | ① | 15 |
|  |  | 1.6 | 3 | 1.0,.2 | 180 | 22～23 | 110 | 10 | ① | 15～20 |
|  |  | 2.0 | 3.5 | 1.2 | 210 | 24 | 110 | 15 | ① | 20 |
|  |  | 2.3 | 3.5 | 1.2 | 230 | 25 | 100 | 20 | ① | 25 |
|  |  | 3.2 | 3.5 | 1.2 | 260 | 27 | 100 | 20 | ① | 25 |
|  |  | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 280 | 30 | 80 | 20 | ② | 25 |
|  |  | 6 | 5.5 | 1.2 | 300 | 33 | 70 | 25 | ② | 25 |

### 5.4.3  平角焊接接头　（薄板）

|  | 板厚(mm） | 焊丝 直径 （mm￠） | 焊接 电流 （A） | 焊接 电压 （V） | 焊接 速度 (cm/分） | 导电嘴母材间距离 （mm） | 瞄准位置 ①、② 或 ③ | 气体 流量 （1/分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平角焊接接头 （薄板） | 低速度条件 | 0.2 1.2 1.6 | 0.8,0.9 0.8,0.9 0.8,0.9 | 60～70 80～90 90～100 | 16～17 18～19 19～20 | 40～45 45～50 45～50 | 10 | ① ② ③ | 10～15 10～15 10～15 |
|  |  | 2.3 | 0.8,0.9 | 100～130 | 100～130 | 45～50 | 10 | ③ | 10～15 |
|  |  |  | 1.0,1.2 | 120～150 | 120～150 | 45～50 | 10 | ③ | 10～15 |
|  |  | 3.2 | 1.0,1.2 | 150～180 | 150～180 | 35～45 | 10～15 | ③ | 10～15 |
|  |  | 4.5 | 1.2 | 200～250 | 200～250 | 40～45 | 10～15 | ③ | 10～15 |
|  | 高速度条件 | 2.3 ～ 3.2 | 1.2 | 220 | 24 | 150 | 15 | ②或③ | 25 |
|  |  |  |  | 300 | 26 | 250 | 15 | ②或③ | 25 |

### 5.4.4  角接头  （薄板）

|  | 板厚 （mm） | 焊丝 直径 （mm￠） | 焊接 电流 （A） | 焊接 电压 （V） | 焊接 速度 （cm/分） | 导电嘴母材间距离 （mm） | 气体 流量 （1/分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 角接头 （薄板） | 低速度条件 | 1.6 | 0.8,0.9 | 65～75 | 16～17 | 40～45 | 10 | 10～15 |
|  |  | 2.3 | 0.8,0.9 | 80～100 | 19～20 | 40～45 | 10 | 10～15 |
|  |  | 3.2 | 1.0,1.2 | 130～150 | 20～22 | 35～40 | 10～15 | 10～15 |
|  |  | 4.5 | 1.0,1.2 | 150～180 | 21～23 | 30～35 | 10～15 | 10～15 |

## 5.5　关于负载持续率

●额定负载持续率35％，是指10分钟内，3.5分钟工作在额定焊接电流，另6.5分钟不工作。

●如果超过额定负载持续率使用时，温度上升会超过焊机的最高允许温度，引起焊机性能下降或损坏。

●上图表示的是NBC-200□□□、NBC-250□□□、NBC-300□□□的焊接电流值和负载持续率的理想值。请在与焊接电流值相应的负载持续率范围内使用。

●与焊枪等其它设备共同使用时，请在各种机器额定持续率中按最低标准使用。

# Text boxes

- 方向轮

- 底板组件

- 主变压器组件

- 电抗器

- 中隔板

- 前面板

- 送丝机绝缘座一

- 送丝机绝缘座二

- 送丝机

- 上面板

- 提手

- 起重提手1

- 上盖板

- 支承板

- 送丝机轮轴安装底座

- 送丝盘

- 气瓶支架

- 右上面板

- 分流器

- 整流器

- 右下面板

- 走轮

23.电压表

24.电流表

25.电源开关

26.点焊时间旋钮

27.焊接电流旋钮

28.过热指示灯

29.电源指示灯

30.试气按钮

31.点动按钮

32.控制变压器

33.控制线路板

34.气阀

35.转换开关

36.左侧板

37.加热器插座

38.加热器熔断器

39.送丝机熔断器

40.电源熔断器

41.输入装置

42.后面板

43.风扇