IQC检验指导书

| 品名：接线端子（PC料） | 型号：3位、4位、8位、12位 | 作业名：来料检验 |
| --- | --- | --- |
| 检验要求： 认真比对样板图纸 做好检验记录 确保检测工具正常工作 | 性 能 检 测 指 标 |
|  | 检测项目 |  | 检测方式仪器 | 缺陷分类 |
|  |  |  |  | CRI | MAJ | MIN |
|  | 拉力 | 3kg力拉，线不松脱 | 拉力计 |  | ╲╱ |  |
|  | 阻燃 | 用乙烷气体火焰烧10S、30S内自熄 | 酒精灯 |  | ╲╱ |  |
|  | 耐温 | 125℃1小时压痕≤2mm，不变形变色 | 烤箱、球压仪 |  | ╲╱ |  |
|  | 结构尺寸 | 符合样板及图纸要求 | 卡尺 |  | ╲╱ |  |
|  | 试装 | 适用于配套灯具 | 手测 |  | ╲╱ |  |
|  | 外观 | 1.表面干净、颜色均匀一致 2.表面无破损露铁片现象 | 目视 |  |  | ╲╱ |
|  |  |  | 目视 |  |  | ╲╱ |
|  | 爬电距离 | ≥1.7mm（里面铁片距边缘距离加上两边距离≥1.7mm） | 卡尺 |  | ╲╱ |  |
| 执行标准：GB2828 LEVEL II |
| AQL | CRI=0 | 文件编号 |  | 文件控制编号 |  | 编拟 |  |
|  | MAJ=0.65 | 所属部门 | 品质部 |  |  | 审核 |  |
|  | MIN=4.0 | 生效日期 | 2003/7/01 |  |  | 批准 |  |