高精密薄膜电阻的相关知识：

一,高精密薄膜电阻

在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度 ±0.01%及低TCR 5ppm/℃. 尺寸完整: 0201、0402、0603、0805、1206、2010及2512. 电阻值范围:1ohm-3Mohm,精度: ± 0.01%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1%,温度系数 (TCR): 5、10、15、25及50 ppm /℃.
主要应用于医疗仪器,量测设备,汽车相关控制板,计算机周边控制板,电源转换器, LCD 控制板,手机,及手提电脑等等.

二,电流感应电阻

运用独特材料及制程技术,提供高品质,高信赖度及低TCR 100ppm/℃ 的低阻值电阻,阻值范围 1mohm - 1000mohm,精度:±1及5%,功率高达3W.另运用薄膜制程的独特低阻值电阻,可提供TCR 50ppm/℃及±0.5%的精度.尺寸完整: 0201、0402、0603、0805、1206、2010、2512、3720、7520及1225.
主要应用于手提电脑,主机板,屏幕, 玩具充电控制板,手机及各类充电器控制板,电源供应器,电源转换器等等.

三,合金超低阻

为符合高功率电气特性,采用高纯度、高导热及低TCR及耐高温的特殊合金,以符合客户的需求,高导热材质可大幅降低电路板上的散热面积,一体成型无切割结构,可达到几乎无电感值,电阻值范围: 0.5mohm - 22mohm.精度 ±1% 2% 5%, TCR 50ppm/℃,    尺寸1206、2010及2512.
主要应用于手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,手机及各类充电器控制板,电源供应器,电源转换器等等.

四,厚膜芯片电阻/排阻

尺寸完整0201、0402、0603、1210、1206、2010及2512,精度:±5%,1%.可提供较寛的阻值范围:1Ω~39MΩ,并可提供较高功率及多样化排阻,包括0603 & 0402的8 Pins 4R 及4 Pins 2R,凹型及凸型电极结构等等.
大量使用于 各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积.

五,TO-220型功率电阻

提供了节省空间的电源设计
可提供20W、30W、35W及50W, 阻值范围: 0.05 ~ 10Kohm, 精度:±0.5 ~ 10%.
应用于电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等
 六,耐高压电阻

本产品是利用薄膜制程,可提供高精度达 ±0.1%,耐高压1500V,低TCR 15 及25 ppm/℃, 阻值范围:10K~40MΩ.
主要应用在精密仪器,量测设备,有线及无线通讯网路设备等等.

七,打线型芯片电阻

可单边或双边打线

小型尺寸0201、0402及其它特殊客制化尺寸, 可依客户特殊规格需求订制.
精度:±0.1%~10%, 低TCR 25 ppm/℃ ,电阻值范围:1Ω~100KΩ
应用在LED 定电流控制,小型化模块及混合电路(Hybrid Circuits)等等.

免费提供精密电阻样品，杨德云 QQ：1485071258 手机：13410998418