12V1.5AV1.0

- 外形尺寸

EFD20 (5+5)   脚距：3.6mm	排距：17.5mm	  高度：

- 电气原理图

5

6

N1

1*0.2mm  71T

N4

1*0.5mm  15T

4

N2

1*0.2mm  71T

3

10

2

N3

1*0.25mm  19T

1

3

7

绕制结构图

7

N3(1->2) 1*0.25mm 19T

N2(4->3) 1*0.2mm 71T

N4(10->6) 1*0.5mm 15T

（因变压器尺寸限制N1,N2估计要2层）

N1(5->4) 1*0.2mm 71T

- 绕制顺序图

| 序号 | 引脚 | 漆包线规格 | 圈数 | 绕制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 5->4 | 2UEW ￠0.2*1 | 71Ts | 均绕 |
| N4 | 10->6 | 2UEW ￠0.50*1 | 15Ts | 均绕 |
| N2 | 4->3 | 2UEW ￠0.2*1 | 71Ts | 均绕 |
| N3 | 1 ->2 | 2UEW ￠0.25*1 | 19Ts | 均绕 |

- 电气特性

| 序号 | 参数名称 | 测量端点 | 技术要求 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感量 | L5-3 | 1.9mH~2mH | 所有其他绕组均开路 |
| 2 | 耐压 | L5-3对L10-6 | 2KV |  |
|  |  | L1-2对磁芯 | 1KV |  |
|  |  | L10-6对磁芯 | 1KV |  |
| 3 | 直流电阻 | - | - | - |
| 4 | 漏感 | L5-3 | 60uH MAX | 短其余绕组 |

- 材料明细表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 等级 | UL编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磁芯 | EFD20 (PC40) |  |  |
|  | 骨架 | EFD20 (5+5) | 150℃ |  |
|  | 漆包线 | 2UEW | 130℃ |  |
|  | 胶带 | 淡黄胶带 | 130℃ |  |
|  | 浸渍漆 | 1038 |  |  |
|  | 开气隙 |  |  |  |