EE16 /1.6mH(卧式)

1.变压器绕法

| 层数 | 脚位 | 线径 | 匝数 | 电感量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 1脚―3脚 | φ0.22mm，密绕 | 70T | 变压器源边电感量LP为1.6mH（40KHz测试）。精度为+/-5%。骨架采用卧式EE-16（5+5）具体参数见骨架机构图。铁芯的材质是PC40。 |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 2T |  |
| N2 | 9脚—7脚 | φ0.3mm，密绕 | 40T |  |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 2T |  |
| N3 | 3脚―2脚 | φ0.22mm，密绕 | 70T |  |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 2T |  |
| N4 | 5脚―4脚 | φ0.15mm，密绕 | 22T |  |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 2T |  |

注1 ： 6，8，10脚要剪脚，3脚绕完线再剪。